ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ GaAs ФОТОКАТОДА В УСЛОВИЯХ СВЧ ПУШКИ

А.В.Александров, Е.С.Константинов, П.В.Логачев,Ю.И.Семенов,А.Б.Старостенко,

Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия

Эксперименальный заход на прототипе высокочастотной фотопушки был посвящен проверке работоспособности всех узлов прототипа, измерению вакуумного состава остаточного газа, тренировке резонатора повышенной мощностью, измерению времени жизни арсенид-галлиевого фотокатода в активационной камере и в резонаторе. Äля измерений спектра масс вакуума использовался высокочастотный квадруполь MKS. Через сутки после старта с атмосферы сухого азота‚ óстановка âышла на вакуум 10-9 Торр. В это время производились прогревы катодного узла и диспенсеров активирующих компонентов для их очистки и обезгаживания, а также пробные активации с целью определения состояния поверхности фотокатода. При этом был получен фототок на уровне десятков наноампер.

После достижения стабильных вакуумных условий был проведен прогрев вакуумной системы.

На Рис.1 показан спектр масс остаточного газа, полученный в результате 48 часового прогрева

Рис.1   показана зависимость парциального  äавления от атомной массы.

После прогрева‚ êîãäà вакуум улучшился  до 10-10 Торр, была проведена регенерация кристалла и фотокатод активирован по стандартной процедуре. В результате была достигнута квантовая эффективность на уровне 5% на длине волны 630 нм (HeNe лазер) и время жизни в активационной камере составляло 3 часа при вакууме 2.10-10 Торр. На  Рис.2 представлена зависимость фототока от времени.

Рис.2       величина фототока дана в относительных еденицах.

Затем были проведены тренировки резонатора пушки на нескольких уровнях мощности. На Рис.3 показана осциллограмма, верхний луч которой индицирует уровень падающей мощности 2.5 Мвт, а нижний сигнал с цилиндра Фарадея 1.6 В.

Параметры цилиндра Фарадея: 1 МОм,3 нФ.

Временная развертка 1 мкс/дел.

Рис.3    катодный узел выведен из резонатора.

После предварительной тренировки при напряженности поля на катоде 90 МВ/м, длительности СВЧ импульса 2мкс и частоте повторения 50 Гц, темновой ток с неактивированного  фотокатода  не превышал 6.10-12 Кл/импульс при напряженности поля на ка-тоде 40 МВ/м и частоте повторения 2 Гц. Вакуум в рабочей камере при выключенной СВЧ мощности 2..10-10 Торр, при включенной - 5.10-10 Торр.

Более длительная тренировка резонатора и использование титанового испарителя должны привести к дальнейшему улучшению вакуумных условий, чему должно способствовать отсутствие в спектре масс вакуума компонент,быстро приводящих фотокатод в нерабочее состояние.

Из-за ухудшения вакуума в процессе тренировки сотояние поверхности фотокатода ухудшилось (повторить регенерацию не удалосü из-за поломки нагревателя), поэтому не удалось получить фотокатод высокого качества при активации. Квантовая эффективность была на уровне .05% при времени жизни 1 час. На Рис.4 представлена зависимость величины фототока от времени для катода, помещенного в резонатор, без СВЧ.

Рис.4     величина фототока дана в относительных еденицах.

Активированный фотокатод был помещен в резонатор. При подаче СВЧ мощности на номинальном уровне ( напряженность 40 МВ/м ) наблюдалось значительное увеличение темнового тока: 100.10-12 Кл/импульс по сравнению с 6.10-12  Кл/импульс для неактивированного катода. На Рис.5 показана осциллограмма, верхний луч которой индицирует уровень падающей мощности 1.3 МВт, а нижний - сигнал с цилиндра  Фарадея 2.5 В.

Рис.5     катодный узел помещен в резонатор.

Так-как прямое измерение фототока было невозможно из-за отсутствия в настоящее время мощного импульсного лазера, то время жизни  фотокатода измерялось по спаду темнового тока и составляло около 30 мин. На Рис.6 показана зависимость темнового тока от времени на номинальном уровне мощности  .6 МВт.

Рис.6  темновой ток дан в относительных еденицах.

Главным результатом первых экспериментов можно считать следующее:

- GaAs фотокатод работоспособен в условиях СВЧ резонатора и время жизни при напряженности поля 40 МВ/м  уменьшается всего в два раза по сравнению с временем жизни в активационной камере.

- Наблюдается большой темновой ток  с активированной поверхности фотокатода. Наиболее вероятной причиной может быть вторичная электронная эмиссия, т.к. автоэлектронная эмиссия без освещения фотокатода маловероятна, ввиду отсутствия свободных электронов в зоне проводимости полупроводника. Известно, что полупроводник в состоянии отрицательного электронного сродства обладает очень большим коэффициентом  вторичной эмиссии. Первичными электронами являются электроны автоэмиссии с противоположной стенки резонатора и возвращенные электроны с держателя катода.

Ближайшая программа деятельности на прототипе высокочастотной фотопушки включает в себя работы по совершенствованию конструкции, оптимизацию формы резонатора с целью уменьшения числа первичных электронов, попадающих на катод. Изучение вторичной эмиссии планируется и на специальной установке, созданной для методологических экспериментов  с GaAs фотокатодом. В частности, параллельно с работами на прототипе высокочастотной фотопушки, проводились эксперименты по изучению метода очистки поверхности GaAs кристалла электронным пучком. На Рис.7 показан внешний вид тестового обьема.

Рис.7

Перспективная программа работ включает в себя создание спинового манипулятора и объединение фотопушки, спинового манипулятора и моттовского поляриметра в источник поляризованных электронов, проведение измерений времени жизни поляризации арсенид-галлиевого фотокатода в резонаторе.

ЛИТЕРАТУРА

1. А.В.Александров и др., "Источник поляризованных электронов для инжектора  ВЭПП - 5 на основе СВЧ фотопушки с GaAs фотокатодом. ( Работа представлена на этой  конференции.)