ТВЕРДОТЕЛЬНАЯ  УГЛЕРОДНАЯ  МИШЕНЬ  ДЛЯ  ПУЧКА ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ  ИОНОВ ВОДОРОДА

Батурин В.А.

Институт прикладной физики НАН Украины, Сумы

Исследована возможность применения перезарядной твердотельной углеродной мишени для преобразования пучка отрицательных ионов водорода Н- с энергией больше 2 МэВ в нейтральные атомы Но. Проведены  измерения    коэффициента    преобразования H-  в Ho на углеродной мишени. Выполнены измерения эффективных сечений потери электронов  ионами и атомами водорода на углероде при энергии налетающих частиц 2 и 5 МэВ. Определена оптимальная толщина мишени, при которой выход Но достигает максимальной величины. Мишень отличается высокой надежностью, малым энергопотреблением, выдерживает прогрев  до 500 оС,   обеспечивает минимальную газовую нагрузку в высоковакуумный объем.

Получение интенсивных потоков высокоэнергетичных нейтральных атомов водорода (нейтралов) в настоящее время является актуальной задачей. Область использования ускоренных нейтралов в современной  физике  и  технике весьма разнообразна   [1, 2]. Практически    единственным   способом   получения  высокоэнергетичных нейтралов с энергией больше 100 кэВ является перезарядка пучков ускоренных отрицательных ионов водорода на мишенях.

Для преобразования ионных  пучков  в  нейтралы  используют  различные мишени, однако большой    практический    интерес представляет твердотельная мишень т.к. в этом случае  существенно упрощается  решение  проблемы  выноса  рабочего  тела  мишени   в вакуумный и ускорительный тракты, удается свести к минимуму весогабаритные характеристики мишени и ее энергопотребление. Кроме того, такая мишень проста в эксплуатации. Из большого набора твердотельных мишеней наиболее привлекательна углеродная мишень, обладающая высокой радиационной и термической стойкостью.

С целью определения  коэффициента    преобразования    пучка отрицательных  ионов  водорода  H-  в  нейтралы  Ho  и  определения оптимальной толщины перезарядной мишени, при которой выход нейтральных атомов максимален, были  измерены сечения потери электронов на твердотельных углеродных мишенях.     Для  измерения  сечений   всех    элементарных    процессов, происходящих  с  изменением  зарядового    состояния    партнеров столкновения, необходимо использовать метод совпадений. Однако  в данном случае необходима информация о зарядовых состояниях только быстрых частиц, образующихся в процессе столкновения.  Поэтому  в настоящей работе для измерения полных сечений потери  одного  или двух электронов был использован метод анализа зарядового  состава ионного пучка прошедшего мишень.     Схема экспериментальной установки представлена на рис.1.

Пучок Н-

М1

М2

Щ1

Щ2

мишень

Н-

Но

Н+

Рис.1. Схема экспериментальной установки.

Пучок  отрицательных  ионов  H-  выведенный  из    ускорителя    и сфокусированный магнитной линзой, пройдя через коллимирующие щели Щ1 и Щ2, попадал на перезарядную мишень. Магнит М и щель Щ позволяли проводить очистку пучка H- от примесей нейтральной Но и протонной H+  компонент. Мишени располагались на вращающемся  диске  и  могли  индивидуально,  с  целью   удаления сорбированных газов, прогреваться до температуры 400 - 500 оС.

Риc.  2

После перезарядки, на выходе из перезарядной мишени, с помощью магнита М2 , ионный пучок разделялся на зарядовые компоненты Н+, Но, Н- , которые измерялись цилиндрами Фарадея с обдирочными фольгами или вторично-электронными умножителями ВЭУ-2. Положение и размеры компонент пучка контролировались вдвижным экраном покрытым флуоресцирующим  слоем  ZnS.

Углеродные мишени изготавливались методом  осаждения  испаренного углерода на холодную поверхность, с последующим высаживанием их на никелевые микросетки (размер ячейки 100 х 100 мкм )   прозрачностью не менее 80 %. Толщины мишеней измерялись в процессе их изготовления  методом кварцевого резонатора. Погрешность измерения толщины мишени не превышала 10%.

Измерения выполнялись при энергии ионов водорода 2 и 5,14 МэВ. Снимались зависимости относительного выхода компонент ионного пучка Н+, Но  и  Н- от толщины  перезарядной мишени.  В эксперименте использовались мишени толщиной  от 2*1016 до 2*1017 ат/см2 . Фоновый поток на входе мишени составлял,  для компоненты Н+ -10-3 , для компоненты Но - 5*10-3 от потока Н-.  Для удаления сорбированных мишенью газов, последние перед измерениями прогревались до температуры 500 оС. Экспериментальные зависимости выхода компонент ионного пучка от толщины перезарядной мишени при энергии ионов 5,14 МэВ показаны на рис.2.

Из экспериментальных зависимостей выхода компонент ионного пучка от толщины мишени были определены  сечения потери электронов, которые оказались равными:

| ЕН- МэВ | s(Н-®Но) 10-17 см2 | s(Н-®Н+) 10-17 см2 | s(Но®Н+) 10-17 см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,0 | 4,1 | 0,34 | 1,7 |
| 5,14 | 3,3 | 0,30 | 1,15 |

Сечения потери электронов изменяются обратно пропорционально энергии ионов.

Выход нейтральных атомов Но составляет 52% и не зависит от энергии ионов. Оптимальные толщины мишеней, для энергий ионов  2 и 5,14 МэВ составляют 3,5*1016  и  5,0*1016 ат/см2 соответственно. Время жизни углеродных мишеней измерялось при энергии ионов водорода 2 МэВ и плотности тока пучка 20 мА/см2. Измерения показали, что используемые нами углеродные мишени выдерживают флюэнс  (4 - 5)*1017 ат/см2 .

ЛИТЕРАТУРА

1. Семашко Н.Н. Разработка инжекторов для термоядерных установок.//Атомная техника за рубежом. 1981. 2. С.3-10.

2. W.N. Nevins, N. Fujisava, H.Hopman, et.al.  Plasma Physics and Controlled Nuclear Fusion Res. Thirt.  Cjnf. Washington, 1-6 October 1990. V.3 p.331.